2025年混凝土输水管产品质量柳州专项监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于柳州市混凝土输水管产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

混凝土输水管包括预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土管等。

预应力钢筒混凝土管(PCCP)按其结构分为内衬式预应力钢筒混凝土管( PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管( PCCPE)；按管子的接头密封类型又分为单胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPSL、PCCPSE)和双胶圈预应力钢筒混凝土管( PCCPDL、 PCCPDE)。

钢筋混凝土管按外压荷载分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级；按施工方法分为开槽施工管（RCP）和顶进施工管(DRCP)等。

表1 输水管分类表

| 序号 | 按种类 | 分类方法 | 分类代号 | 品种名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力钢筒混凝土管 | 按结构 | PCCPL | 内衬式预应力钢筒混凝土管 |
| 2 |  |  | PCCPE | 埋置式预应力钢筒混凝土管 |
| 3 |  | 按接头密封类型 | PCCPSL | 单胶圈预应力钢筒混凝土管 |
|  |  |  | PCCPSE |  |
| 4 |  |  | PCCPDL | 双胶圈预应力钢筒混凝土管 |
|  |  |  | PCCPDE |  |
| 5 | 钢筋混凝土管 | 按外压荷载 | I | I级管 |
| 6 |  |  | II | II级管 |
| 7 |  |  | III | III级管 |
| 8 |  | 按施工方法 | RCP | 开槽施工管 |
| 9 |  |  | DRCP | 顶进施工管 |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 19685-2017  预应力钢筒混凝土管

GB/T 11836-2009  混凝土和钢筋混凝土排水管（2023年10月1日之前生产的适用）

GB/T 11836-2023  混凝土和钢筋混凝土排水管（2023年10月1日之后生产的适用）

GB/T 15345-2017  混凝土输水管试验方法

GB/T 16752-2017  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

预应力钢筒混凝土管按GB/T 19685-2017的9.3.4条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

混凝土和钢筋混凝水管按GB/T 11836-2009的8.3.3或GB/T 11836-2023的8.3.2条的要求进行抽样，且抽取相同原材料、相同生产工艺、相同规格尺寸、相同接头型式、相同外压级别的被检样品。

当企业有多个规格时，优先抽取生产量大的产品。

5.2  抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在生产企业成品库内或堆场中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽样时，采用蒸汽养护方式的样品龄期为14天及以上，采用自然养护方式的样品龄期为28天及以上。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数不低于20根。分别用记号笔标记“1,2,3…”。

5.2.3抽样数量

随机抽取20根输水管样品（10根检验样品，10根备用样品）。

钢筋混凝土排水管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行外表面裂缝、露筋检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验外压荷载，随机抽取2根作为复验样品。从2根检验外压荷载的管子中随机抽取1根检验保护层厚度，另外1根及随机再抽取的1根共2根作为复验样品。

预应力钢筒混凝土管：所抽规格型号的10根检验样品都应进行管体裂缝检验；从10根检验样品中随机抽取2根检验管子内压抗裂性能（或外压抗裂性能），1根检验保护层厚度。

5.2.4 注意事项

抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条后，对样品堆的外观、样品标识、检验样品和备用样品等进行拍照，样品加贴封条后拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片，标识应能够清晰反映所抽样品的生产单位、型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等内容。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。样品贴好封条，封条应防雨、防拆封。用白乳胶把纸质封条粘贴在输水管内壁上，在封条骑逢签上抽样人员姓名（至少一人），在管壁签上抽样人员姓名（至少一人）和抽样日期。

5.3.2备用样品存放在受检单位，并予以封存，加施封存标识。受检单位应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

5.3.3检验样品由抽样人员进行现场检验或由抽样单位按程序通知承检机构进行检验。现场检验后需重新封存在受检单位的样品，承检机构应对其进行妥善封存，并采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时应填写《样品封存和处置告知单》，并经承检机构人员和受检单位有关人员双方签字盖章，与抽样单一并保存。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若受检单位上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1混凝土和钢筋混凝土排水管检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836－2009或GB/T 11836－2023 | GB/T 16752-2017 10 |
| 2 | 保护层厚度 |  | GB/T 16752-2017 11 |
| 3 | 外表面裂缝 |  | GB/T 16752-2017 5.2.5 |
| 4 | 露筋 |  | GB/T 16752-2017 5.2.3 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2预应力钢筒混凝土管检验项目见表3。

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | GB/T 19685-2017 | GB/T 15345-2017 6、7 |
| 2 | 保护层厚度 |  | GB/T 15345-2017 5.3.10 |
| 3 | 管体裂缝 |  | GB/T 15345-2017 4.3.2 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2检验应注意的问题

本次输水管产品抽检在企业作现场检验，企业应配合检验机构做好各项检验工作。企业负责人或企业代表须在抽样单、现场检验原始记录及产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认。

现场检验须用到企业输水管试验台，试验前，检验人员和企业负责人一起对试验台的安全性和符合性进行检查，确认符合后方可使用。

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕

xx号文中《2025年柳州市混凝土输水管产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2025年柳州市混凝土输水管产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2本次监督抽查检验项目全部在生产企业作现场检验，企业负责人或企业代表须在现场对抽样单、检验原始记录、产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单签字确认，如企业负责人或企业代表对现场抽样过程及现场检验数据结果有异议的，须书面提出申请异议复检，承检人员报广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处并经同意后，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求，现场启用备用样品按本细则规定对不合格项目进行复检，复检结论为最终结论。企业负责人或企业代表须在复验原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认，并加盖企业公章。收到检验报告之后，若生产企业或受检单位提出现场检验项目的异议，监督抽查组织部门不予以受理。