2025年安全玻璃（建筑用安全玻璃、 钢化玻璃、夹层玻璃）产品质量柳州专项监督抽查实施细则

1范围

本细则适用于柳州市安全玻璃产品质量监督抽查，其他市场监管部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为钢化玻璃和夹层玻璃。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品种类

产品种类见表1。

安全玻璃产品主要依据建筑用钢化玻璃、建筑用夹层玻璃、中空玻璃的产品标准，将产品分为以下种类，见表1。

| 序号 | 产品种类名称 |  | 产品标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 垂直法钢化玻璃 | GB 15763.2-2005 | / |
| 2 |  | 水平法钢化玻璃 |  |  |
| 3 | 夹层玻璃 | 平面夹层玻璃 | GB 15763.3-2009 | 按形状分类 |
| 4 |  | 曲面夹层玻璃 |  |  |
| 5 |  | I类夹层玻璃 |  | 按霰弹袋冲击性分类 |
| 6 |  | II-1类夹层玻璃 |  |  |
| 7 |  | II-2类夹层玻璃 |  |  |
| 8 |  | III类夹层玻璃 |  |  |
| 9 | 中空玻璃 | 普通中空玻璃 | GB/T 11944-2012 | / |
| 10 |  | 充气中空玻璃 |  |  |

表1   产品种类表

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

下列文件凡是注日期的文件，其后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

GB/T 11944-2012《中空玻璃》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

钢化玻璃：抽取样品应为同一原材料、同一厚度、同一批次、玻璃公称厚度≥3mm且≤10mm的任意一种厚度的产品。

夹层玻璃：抽取样品应为同一结构(构成夹层玻璃的各层的材质、厚度及颜色均相同)、同一中间层种类的平面夹层玻璃产品。

中空玻璃：抽取样品应为同一结构、同一原材料、同一厚度、同一批次的平面普通中空玻璃

5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

钢化玻璃：

（1)从企业的成品库内(包括成品堆放区)或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

（2)因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

夹层玻璃：

（1)当抽查产品能够切裁时，从企业的成品库内(包括成品堆放区) 或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

（2）抽取的产品数量应保证企业现场能够将产品改切成尺寸为610mm×610mm、300mm×300mm、300mm×76mm的试样，其中切割300mm×300mm的试样时要至少保证有一边为产品原边的一部分并需在每块试样上用记号笔标记出原始边或新切割边的位置。同时，由企业采用与抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供尺寸为1930mm×864mm的试样。

（3)当抽查产品不能切裁时(如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃等情况)，采用与日常批量产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供全部抽查试样。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

中空玻璃：因中空玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用相同材料、相同工艺条件现场制作的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。

5.2.2抽样基数

钢化玻璃：碎片状态的样品是在企业成品库内，抽样基数不少于10块，采用简单随机抽样法抽取样品8块。另外现场制作的样品，抽样基数满足抽样数量即可。

夹层玻璃：抽样基数满足抽样数量即可。

中空玻璃：抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

钢化玻璃：

抽样规格数量见表2。在流通领域抽样时，仅抽取碎片状态检验样品和备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

表2 建筑用钢化玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 抽样方法 | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 碎片状态 | 每块玻璃面积不应小于0.5m2 | 随机抽取产品 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | 抗冲击性 | 610×610 | 现场制作 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | 表面应力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 现场制作 | 4 | 4 | 8 |

注：(1)检验样品和备用样品均包括了标准允许追加试验的样品。

(2)执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

夹层玻璃：

抽查样品规格数量见表3。在流通领域抽样时，如果抽查产品能够切裁，仅抽取厚度偏差、耐热性、耐辐照性检验样品和备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。如果抽查产品不能切裁，则不进行抽样。

对于三层原片以上(含三层)产品，原材料总厚度超过24mm及使用钢化玻璃作为原片的建筑用夹层玻璃，不需要抽取“厚度偏差”项目样品(300mm×300mm 3块)，同时不检测“厚度偏差”项目。

表3建筑用夹层玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 厚度偏差 | 300×300 | 3 | / | 3 |
| 2 | 耐热性 | 300×300 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 耐辐照性 | 300×76 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | 610×610 | 12 | 12 | 24 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | 1930×864 | 4 | 4 | 8 |

注:(1)检验样品和备用样品均包括了标准允许追加试验的样品。

(2)因厚度偏差试验后样品无破坏，复检时采用原样进行检验。

(3)执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

中空玻璃：

抽查样品规格数量见表4。因中空玻璃不能裁切，在流通领域不进行抽样。

表4中空玻璃产品抽查样品规格数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格/mm | 样品数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 露点 | 510×360 | 17 | 17 | 34 |
| 2 | 耐紫外线辐照性能 |  |  |  |  |

注:执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

5.2.4抽样注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如不破坏原包装能取到时）等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、产品等级、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌，若一张照片无法反映样品和封条细节，需分别拍摄多张照片。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品包装及标识、产品合格证（如能取到时）以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

具体照片要求为:

第1张：产品外观照片1张，照片应包含产品标识印刷体信息。无现成包装及标识印刷体（或标识印刷体太小、不清晰）的应另外用A4纸写明样品名称、被检单位名称、样品规格型号、执行标准及抽样日期，与所抽样品一起拍摄；

第2张：产品包装及标识照片1张，有现成包装及标识印刷体的拍印刷体照片，无现成包装及标识印刷体的应另外用纸写明样品名称、被检单位名称、样品规格型号、执行标准及抽样日期等信息的照片；

第3张：产品合格证（如能取到时）照片1张；

第4张：加贴封条的检验样品1张（能看清楚封条上签字人名）；

第5张：加贴封条的备用样品1张（能看清楚封条上签字人名）。

其他抽样视频应符合相关规定要求。

5.3样品处置

5.3.1对抽取的样品，应在封条上分别注明“检验样品”或“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字或盖章以及抽样单位封样章等相关信息。先把样品绑扎打包结实,纸质封条先贴在封口胶上,再用封条缠在样品上，并在封条骑缝处签上最少一位抽样员姓名。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.2抽取的样品按运输条件包装好，同时应保证封条在运输过程中不会破损。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。抽取的检验样品由抽样人员自行携带或寄递至检验机构。备用样品封存于被抽检单位。

5.3.3备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

5.4抽样单

建筑用夹层玻璃抽样时，根据产品种类在抽样单规格型号后括号注明“钢化”(建筑用钢化夹层玻璃)或“普通”(建筑用普通夹层玻璃)。在产品等级栏填上对应的霰弹袋冲击性能类别(II-1类/II-2类/III类/I类)。同时在抽样单备注栏注明抽查产品为干法夹层玻璃（或湿法夹层玻璃）、厚度和允许偏差。

生产领域：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的相关产品销售量及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及受检单位代表双方签字，并加盖受检单位公章。对特殊情况，双方签字盖手印确认即可。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1钢化玻璃检验项目见表5。

表5 钢化玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2—2005 | GB 15763.2—2005 6.6 |
| 2 | 抗冲击性 |  | GB 15763.2—2005 6.5 |
| 3 | 表面应力 |  | GB 15763.2—2005 6.8、GB/T 18144 |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 |  | GB 15763.2—2005 6.7 |
| 注：流通领域抽样时，仅检测碎片状态项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.1.2夹层玻璃检验项目见表6。

表6 夹层玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.3—2009 | GB 15763.3—2009 7.3 |
| 2 | 耐热性 |  | GB 15763.3—2009 7.8 |
| 3 | 耐辐照性 |  | GB 15763.3—2009 7.10 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 |  | GB 15763.3—2009 7.11 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 |  | GB 15763.3—2009 7.12 |
| 注：流通领域抽样时，仅检测序号1-3项，I类夹层玻璃仅检测霰弹袋冲击性能。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.1.3中空玻璃检验项目见表7。

表7 夹层玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露点 | GB/T 11944-2012 | GB/T 11944-2012 7.3 |
| 2 | 耐紫外线辐照性能 |  | GB/T 11944-2012 7.4 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2  检验应注意的问题

6.2.1霰弹袋冲击性能项目需要样品尺寸较大（1930mm×864mm）考虑到样品运输的安全性和困难性，霰弹袋冲击性能项目为现场检验项目。企业应配合检验机构做好检验工作。受检单位负责人或代表须在抽样单、现场检验原始记录、产品质量监督抽查现场检验结果确认单上对抽样及检验签字确认。

6.2.2现场检验需使用企业试验架，试验前，检验人员和企业负责人（或企业代表）一起对试验台的安全性和符合性进行检查，确认符合后方可使用。

6.2.3 钢化玻璃

1）经表面应力项目检验后的样品可用于抗冲击性检验。

2）霰弹袋冲击性能试验按照GB 15763.2-2005中5.7要求“……最大10块碎片质量的总和不得超过相当于试样65cm2面积的质量……。”其中“试样65cm2面积的质量”按照公式（1）计算：

m=s×d×ρ                    （1）

式中：

m—试样质量，（g），结果保留1位小数

s—试样面积，取65 cm2

d—试样公称厚度，（cm）

ρ—试样密度，取25g/ cm3

6.2.4 夹层玻璃

1）根据抽查产品对应的霰弹袋冲击性能类别，选择霰弹袋冲击性能试验冲击高度，冲击高度规定如下：

II-1类夹层玻璃，冲击高度为1200mm

II-2类夹层玻璃，冲击高度为750mm

III类夹层玻璃，冲击高度为300mm

2）霰弹袋冲击性能试验按照GB 15763.3要求“……碎片总质量不得超过相当于试样100cm2试样的质量，最大剥离碎片质量应小于44cm2面积试验的质量……”，其中“试样的质量”按照公式（2）计算：

m=s×d×ρ                    （2）

式中：

m—试样质量，（g），结果保留1位小数

s—试样面积，分别取100 cm2、44 cm2

d—试样公称厚度，（cm），计算100 cm2试样的质量时，应取构成夹层玻璃最外两层玻璃的总公称厚度，计算44 cm2试压的质量时，应取剥离的单片玻璃的公称厚度

ρ—试样密度，取25g/ cm3

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

钢化玻璃单项判定原则：

碎片状态检验结果判定：取4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

抗冲击性检验结果判定：取6块样品进行试验，样品破坏数不超过1块，判定为该项合格；多于或等于3块判定为该项不合格；破坏数为2块时，再追加6块抽检样品进行试验，6块全部不破坏判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

霰弹袋冲击性能检验结果判定：取4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

表面应力检验结果判定：取3块样品进行试验，3块样品全部符合规定，判定为该项合格，2块样品不符合则判定该项不合格:当1块样品不符合时，再追加3块样品检验，如果3块样品全部符合规定则判定该项合格，否则判定该项不合格。

夹层玻璃单项判定原则：

厚度偏差检验结果判定：取3块样品进行试验，3块试样全部符合要求，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

耐热性、耐辐照性检验结果判定：取3块样品进行试验，3块试样全部符合要求时为合格，1块符合时为不合格。当2块试样符合要求时，追加3块新试样重新进行试验，3块全部符合要求时为合格。

落球冲击剥离性能检验结果判定：取6块样品进行试验，5块或5块以上试样符合时为合格，3块或3块以下符合时为不合格。当4块试样符合时，追加6块试样重新进行试验，6块试样全部符合时为合格。

霰弹袋冲击性能检验结果判定：取4块样品进行试验，4块试样均应未破坏和/或安全破坏，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

中空玻璃单项判定原则：

露点：取15块样品进行试验，全部合格该项性能合格。

耐紫外线辐照性能：取2块样品进行试验，两块试样均合格该项性能合格。

7.1当产品所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市安全玻璃产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx[xxxx]xx号文中《2025年柳州市安全玻璃产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》要求组织复检机构对抽取的检验样品或备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3不进行复检情况

对现场检验项目（霰弹袋冲击性能）的异议，受检单位负责人或代表须在现场以书面形式当场提出，经监督抽查组织部门同意后，启用备用样进行复检。复检时必须有受检单位负责人或代表、承检人员同时在场的情况下，立即启用备用样品对不合格项目进行复检，并拍摄（或录像）双方人员在场的复检场面。复检结果为最终检测结果。受检单位负责人或代表须在复检原始记录和《产品质量监督抽查现场检验结果确认单》上签字确认，并加盖企业公章。收到检验报告之后，生产企业、受检企业对现场检验项目提出的异议，监督抽查组织部门不予以受理。